Újraszerkesztés dátuma: 12.09.2022

ADATLAP

RAGADÓS
SZILIKONOS DEKORATÍV VAKOLAT SZILIKONNAL „RIZSSZEM"

1. Termékleírás
Akril kopolimereken, cellulózrostokon, márványszemcséken, töltőanyagokon, befejező adalékanyagokon alapuló vizes diszperzió.
Elérhető színek: FEHÉR
SZERKEZET: "RIZSSZEM" ; Szemcseméret: 1,5
„RIZSSZEM” Sticky szilikonos dekoratív vakolat használható fehéren, színezhető Sticky Color szuperkoncentrált pigmentekkel, amiket vízalapú ásványi festéshez terveztek, vagy a számítógépes színező-rendszer segítségével.
Figyelem! A gyakorlatban kis vizuális különbségek fordulhatnak elő a színezett termékek és a kártya végső színei között, amelyeket a következők határoznak meg és befolyásolnak: az alkalmazott fólia megjelenése, szerkezete és vastagsága, a fényáram intenzitása és a fény típusa (természetes vagy mesterséges), amely alatt a színt értékelik.

2. Felhasználási terület
A külső és/vagy belső falak dekoratív felületkezelése és védelme, különösen a hőszigetelő rendszereken történő alkalmazáshoz. Bármilyen ásványi alapú felületen alkalmazható, mint például a szokásos mészcement vakolatok, gipszvakolat, beton, gipszkarton, valamint a súrlódásnak és kopásnak ellenálló régi festékeken.

3. Főbb jellemzők:
· a fólia átereszti a vízgőzt;
· könnyű alkalmazás és jó működőképesség;
· ellenáll a fagyásnak-olvadásnak, karcolásnak, mechanikai ütéseknek.

4. Műszaki jellemzők:
	Krit. sz.
	JELLEMZŐ
	ELFOGADHATÓSÁGI
FELTÉTELEK
	

	0
	1
	2
	

	A
	Termékjellemzők

	1.
	Megjelenés
	viszkózus paszta, homogén
	

	2.
	pH
	7.5 – 9.5
	

	3.
	Szemcseméret, mm, max.
-- vakolat Ф 1,5 mm
	
1,5
	

	B
	A réteg jellemzői

	1.
	Film megjelenésű
	durva, matt, "RIZSSZEM" megjelenés
	

	2.
	Szín
	fehér
	

	3.
	Fedőteljesítmény, rétegek száma
	1
	

	4.
	Száradási idő, 20ºC, óra
· részben
· összesen
	
24
72
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5. Használat
A termék előkészítése
A csomagolás felnyitása előtt törölje le a víz, olaj vagy egyéb szennyeződések nyomait, hogy megakadályozza a termék szennyeződését.
A terméket hígítatlanul vagy max. 3% víz, az alkalmazás időpontjában érvényes környezeti hőmérséklettől függően.
Használat előtt a tartály tartalma nagyon jól összekeveredik.
Fontos: az árnyalatbeli különbségek elkerülése érdekében ajánlott a teljes felületet egyetlen tételnyi termékkel felvinni. Ha több készlet áll rendelkezésre, alkalmazás előtt ajánlott összekeverni őket.
A munka megkezdése előtt javasoljuk, hogy a valódi alapon kis területre vigye fel, és szárítás után értékelje a színt.
A színeltérések (foltok) a támasz egyenetlen abszorpciója, a laposságkülönbség, a termék egyenetlen alkalmazása és modellezése, valamint az időjárásnak és a napfény hatásának való eltérő mértékű kitettség miatt fordulhatnak elő.
Felület előkészítése
A termék felvitele az alapra csak a megfelelő előkészítés után történik, mivel ez a szakasz döntő hatással van a bevonat minőségére és tartósságára. Az alapok, amelyekre a dekoratív vakolatot felviszik, ellenállónak, tisztának, pormentesnek, száraznak, áteresztőnek és zsírtalanítottnak kell lenniük.
A dekoratív vakolat felhelyezése előtt minden javítási munkát az ajánlások szerinti szárítási és érlelési idő betartásával kell elvégezni. Ellenkező esetben a végső felület tulajdonságai veszélybe kerülhetnek, és így a rendszer tartóssága csökken. A termikus változásoknak (fagyás-olvadás) idővel kitett javítatlan repedés lehet a kiindulópont a bevonat leválasztásához az alapról.
Új felületek
Az ásványi vakolatok (mész- és cementvakolatok) érlelését 28 napig hagyjuk
a megkeményedett cementmaradványok üzembe helyezése és mechanikus eltávolítása.
Alapozás fali alapozóval (24 órás szárítás).
Vigye fel a vakolatokhoz használt Grund Amorsă alapozó bevonatot, fehéren, és hagyja száradni legalább 4 órán át. Termoszisztémák: a termoszisztéma végső ragasztórétegét az alkalmazás után legalább 7 napon belül meg kell szárítani; Fali alapozóval kell alapozni (24 órás száradás).
Vigye fel a vakolatokhoz használt Grund Amorsă alapozó bevonatot, fehéren, és hagyja száradni legalább 4 órán át.
Régi és/vagy előre festett felületek:
Tisztítsa meg a régi festéket vagy vakolatot hibákkal (hámlás, repedések), és javítsa ki újrafestéssel.
Szárítsa 7 napig, csiszolja és alapozza fali alapozóval (24 órás száradás).
A fényes felületű felületeket csiszolni kell. Ragadós réteg felvitele
Fali alapozó, majd egy réteg ragacsos alapozó vakoláshoz, fehér vagy színes a vakolat árnyékában, és hagyja száradni legalább 4 órán keresztül.
A penészes felületeket Sticky penészoldattal vagy Sticky Forte penészoldattal mossuk textil, meszelő, kefe vagy ecsetelés  segítségével, majd 1-2 réteg azonos oldattal impregnáljuk.
VIGYÁZAT: az érintett felületet nem szabad száraz dörzsöléssel, vízzel vagy új festéssel megtisztítani, hogy elkerüljük a penészspórák szétszóródását a szomszédos felületeken.
Alkalmazási időköz a rétegek között - kb. 2 óra. Ha a felületet festeni kell, a terméket min. 24 órával előtte.
Alapozás fali alapozóval (24 órás szárítás).
Vigye fel a háttérréteget Ragadós alapozó vakolat alapozó, fehéren vagy színesen, a vakolat árnyalatában,
és hagyja száradni legalább 4 órán át.

A friss és javított vakolt területeket az ajánlások szerint kell szárítani, szárítás után a nagyobb mértékű felszívódás miatt további alapozást kell biztosítani.

Megjegyzés: A Sticky Amorsa termék alkalmazható hígítás nélkül vagy vízzel hígítva, a tartóréteg felszívódási képességétől függően, az alapszabály az, hogy szárítás után neképződjön filmréteg (fényes réteg). A próbákat kis területeken kell elvégezni. Alapozás után a felületnek karcállónak kell lennie, és ha ezt a funkciót nem sikerült elérni, egy másik réteget kell alkalmazni.
A felvitel módja
Egyetlen rétegben alkalmazzák, megszakítás nélkül a teljes felületen, hogy filmet kapjanak
egyenruhák.
Az alkalmazás folyamata a következő szakaszokat tartalmazza: nyújtás, szintezés és modellezés. Díszítővakolat nyújtása
A kövek méretével megegyező rétegvastagságú rozsdamentes acél simítóval kell felvinni. Díszítővakolat szintezése
Miután a díszítő vakolatot egy felületre terítették, ugyanazzal a rozsdamentes acél simítóval (mosás vagy víz hozzáadása nélkül), a felesleges anyagot összegyűjtik, és a réteget kiegyenlítik a modellezéshez. Modellezés (strukturálás)
Amikor a vakolat már nem tapad a simítóhoz, a modellezési szakasz következik. Körkörös simítással modellezhető, sima felületű műanyag koronggal.
A munkaeszközök tisztítása meleg vízzel vagy vízzel és mosószerrel történik közvetlenül használat után.

Alkalmazási feltételek:
· középhőmérséklet: 10 - 30 °C;
· bölcső hőmérséklete: 10 - 30 °C;
· termék hőmérséklete: 10 - 30 °C;
· átlagos relatív páratartalom: legfeljebb 80%.

Száradás: utolsó 24 óra, mély 72 óra.
Az alkalmazási és szárítási körülményeket a teljes száradásig fenn kell tartani. Javasoljuk, hogy ellenőrizze az időjárás-előrejelzést. Ügyeljen az éjszakai fagy veszélyére!
A száradási idő a hőmérséklettől és a páratartalomtól (környezet és támogatás) függ. A helyiség rossz szellőzése és a túlzott páratartalom növeli a száradási időt.
A vakolatot a kivitelezést követően (a hőmérséklettől és a páratartalomtól függően) kb. 3-7 napig védeni kell az esőtől állványponyvák segítségével.

Figyelem!
Ne alkalmazza lakkfóliákon, oldószerbázisú festékeken és zománcokon, nagyon törékeny felületeken (pl. meglévő sárfesték, mészvakolat, mészvakolat), sós virágzatú felületeken.
Ne alkalmazza olyan vízszintes felületeken, amelyeken a csapadék merőlegesen esik (ablakpárkányok stb.).
Ne alkalmazza kevesebb, mint 2 órával az eső elállása után (olyan hőmérsékleti körülmények között, amelyek lehetővé teszik a felület megszáradását).
Ne dolgozzon az alábbi körülmények között: eső, köd, alacsony hőmérséklet, 80% feletti magas páratartalom, fagyveszély, nagyon magas hőmérséklet esetén ajánlott a terméket a homlokzaton alkalmazni olyan napszakokban, amikor a felület nincs közvetlen napfénynek kitéve.
A hólyagok és lerakódások előfordulásának megakadályozása érdekében a vakolatot egy lépésben (megszakítás nélkül) felvisszük a „nedves-nedves” folyamatra, ehhez elegendő számú munkavállalóra van szükség az állványon.

A termék későbbi ismételt alkalmazása javítások és csiszolás céljából egy már alkalmazott felületen nem ajánlott, mivel az egyes területek különböznek a felület általános megjelenésében.
A megfelelően alkalmazott díszítővakolat ellenáll a sok éves fagy-olvadási ciklusnak, lemosható és frissíthető kültéri mosható falfestékkel.

6. Fajlagos fogyasztás:
- szemcseméret 1,5 mm = 2 – 2,5 kg/m2;
A fogyasztás az alkalmazás módjától és feltételeitől, az alaktól, a mérettől, a textúrától és a profiltól függ
[bookmark: _GoBack]felületre. A vakolat elkészítése és felvitele során anyagveszteség fordulhat elő, ezért javasoljuk, hogy rendeljen további kiegészítő mennyiséget.

7. Csomagolás, tárolás, szállítás
Csomagolás - A termék lezárt műanyag tartályokba van csomagolva: 25 kg. Tárolás és szállítás - Lezárt csomagolásban, amely nincs kitéve időjárásnak, napsugárzásnak vagy más hőforrásnak és gyulladásnak, 5-30°C közötti hőmérsékleten. Az értékcsökkenés veszélye, befagyás által.

8. Felhasználhatósági időtartam: A gyártástól számított 24 hónap, az eredeti légmentesen lezárt csomagolásban, feltéve, hogy a szállítási és tárolási szabályokat betartják.

9. Jogszabályok
Hulladék: A termék és a csomagolási maradványok hulladéknak minősülnek, és a hatályos jogszabályoknak megfelelő kezelésre van szükség.
Termékbiztonsági adatlap kérésre rendelkezésre áll.


VOC EU határérték g/l:Cat A/c: 40
Maximális COV a használatra kész termékben, g/l: 40



Megjegyzés: Mindezek az adatok általános jellegűek a termék használatának teljesítményére vonatkozóan, ezért ajánlott a terméket saját alkalmazási technológiájának feltételei mellett tesztelni.
A nem képzett személyzettel való munkavégzés, a nem megfelelő felületi előkészítés, a nem megfelelő felvivő eszközök használata vagy az ajánlottól eltérő körülmények közötti alkalmazás nem vonja maga után a gyártó felelősségét. A további pontosítás érdekében javasoljuk, hogy forduljon a gyártóhoz.
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