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1. Termékleírás

STICKY
SZILIKON DÍSZÍTŐVAKOLAT

Akril-kopolimereken, szilikon-adalékanyagokon, cellulózszálakon, márványszemcséken, töltőanyagokon, pigmenteken, befejező adalékanyagokon alapuló vizes diszperzió.

Sticky Tencuiala Decorativa dekoratív vakolat szilikonnal, STRUKTURÁLT dekoratív megjelenéssel. A kívánt modelltől függően a következőképpen strukturálható:
kör alakú – kerek hornyok – körkörös mozdulatokkal;
egyenes - egyenes hornyok - fakéreg.

Elérhető szemcseméretek: 1; 1,5; 2.

Sticky Tencuiala Decorativa szilikonos dekoratív vakolat, 2-es szemcsemérettel, használható fehéren, vízbázisú ásványi festéshez tervezett Sticky Color szuperkoncentrált pigmentekkel árnyékolható, számítógépes színezőrendszer segítségével, vagy használhatók a rendelkezésre álló, felhasználásra kész árnyalatok (a színkártya szerint):
FEHÉR; TERRA, TERACOTTA, MANDARIN, MAROKKÓ, CAPPUCCINO, KONYAK, MARONE, SZAHARA, TRÓPUSI, VILÁGOSSZÜRKE, ANTRACITSZÜRKE .

Sticky Tencuiala Decorativa szilikonos dekoratív vakolat, 1; 1.5-es szemcsemérettel, használható fehér színben, olyan Sticky Color szuperkoncentrált pigmentekkel árnyékolható, amelyeket vízalapú ásványi festésre szántak, vagy a számítógépes színező rendszer segítségével.

Figyelem! A gyakorlatban kis vizuális különbségek fordulhatnak elő a színezett termékek és a kártya végső színei között, amelyeket a következők határoznak meg és befolyásolnak: az alkalmazott fólia megjelenése, szerkezete és vastagsága, a fényáram intenzitása és a fény típusa (természetes vagy mesterséges), amely alatt a színt értékelik.

2. Felhasználási terület
A külső és/vagy belső falak dekorációs és védőburkolata, különösen hőszigetelő rendszereken (polisztirol , ásványi/ bazaltgyapot) történő alkalmazásra. Bármilyen ásványi alapú felületen alkalmazható, mint például a szokásos mészcement vakolatok, gipszvakolat, beton, gipszkarton, valamint a súrlódásnak és kopásnak ellenálló régi festékeken.

3. Főbb jellemzők:
· a fólia átereszti a vízgőzt és vízhatlan, a szilikon adalékok hidrofób jellege miatt;
· könnyű alkalmazás és kiváló kezelhetőség;
· fagyás-olvadás, karcolás, mechanikai ütésállóság;
· dekorálás különböző árnyalatokban.

4. Műszaki jellemzők:
	Krit. sz.
	JELLEMZŐ
	ELFOGADHATÓSÁGI
FELTÉTELEK
	ELEMZÉSI MÓDSZER

	0
	1
	2
	3.

	A
	Termékjellemzők

	1.
	Megjelenés
	homogén paszta, viszkózus, 1,2-1,8 mm-es színes kvarcszemcsékkel
	
vizuális

	2.
	Sűrűség, g/cm3
	1,75 – 1,95
	SR EN ISO 2811-1:2016

	3.
	Nem illékony tartalom, %
	80 ± 5
	SR EN ISO 3251:2019

	B
	A réteg jellemzői

	1.
	Film megjelenésű
	durva, egyenletes, mozaikos kinézetű
	vizuális

	2.
	Szín
	szabvány szerint
	vizuális

	3.
	Száradási idő, 20ºC, óra
· részben
· összesen
	
24
72
	
SR EN ISO 9117-3:2010



5. Használat
A termék előkészítése
A csomagolás felnyitása előtt törölje le a víz, olaj vagy egyéb szennyeződések nyomait, hogy megakadályozza a termék szennyeződését.
A terméket hígítatlanul vagy max. 3% víz, az alkalmazás időpontjában érvényes környezeti hőmérséklettől függően.
Használat előtt a tartály tartalma nagyon jól összekeveredik.
Fontos: az árnyalatbeli különbségek elkerülése érdekében ajánlott a teljes felületet egyetlen tételnyi termékkel felvinni. Ha több készlet áll rendelkezésre, alkalmazás előtt ajánlott összekeverni őket.
A munka megkezdése előtt javasoljuk, hogy a valódi alapon kis területre vigye fel, és szárítás után értékelje a színt.
A színeltérések (foltok) a támasz egyenetlen abszorpciója, a laposságkülönbség, a termék egyenetlen alkalmazása és modellezése, valamint az időjárásnak és a napfény hatásának való eltérő mértékű kitettség miatt fordulhatnak elő.

Felület előkészítése
A termék felvitele az alapra csak a megfelelő előkészítés után történik, mivel ez a szakasz döntő hatással van a bevonat minőségére és tartósságára. Az alapok, amelyekre a dekoratív vakolatot felviszik, ellenállónak, tisztának, pormentesnek, száraznak, áteresztőnek és zsírtalanítottnak kell lenniük.
A dekoratív vakolat felhelyezése előtt minden javítási munkát az ajánlások szerinti szárítási és érlelési idő betartásával kell elvégezni. Ellenkező esetben a végső felület tulajdonságai veszélybe kerülhetnek, és így a rendszer tartóssága csökken. A termikus változásoknak (fagyás-olvadás) idővel kitett javítatlan repedés lehet a kiindulópont a bevonat leválasztásához az alapról.

Új felületek
Az ásványi vakolatok (mész- és cementvakolatok) érlelését 28 napig hagyjuk
a megkeményedett cementmaradványok üzembe helyezése és mechanikus eltávolítása.
Alapozás Sticky TIEFGRUND vagy Sticky Fali Alapozóval (24 órás szárítás).
Vigye fel a vakolatokhoz használható Sticky Grund Alapozót, a vakolat színében
hagyja száradni legalább 4 órán keresztül.

Termoszisztémák: a termoszisztéma utolsó ragasztórétege legalább 7 nappal az alkalmazás után szárad meg; Sticky TIEFGRUND vagy Sticky fali alapozóval kell alapozni (szárítás idő 24 óra).
Vigye fel a vakolatokhoz használható Sticky Grund Alapozót, a vakolat színében
hagyja száradni legalább 4 órán keresztül.

Régi és/vagy előre festett felületek:
Tisztítsa meg a régi festéket vagy vakolatot hibákkal (hámlás, repedések), és javítsa ki újrafestéssel. Szárítsa 7 napig, csiszolja meg és alapozza meg Sticky TIEFGRUND-al vagy Sticky Amorsa Perete fali alapozóval (24 órás száradási idő).
A fényes felületű felületeket csiszolni kell. Ragadós réteg felvitele
TIEFGRUND vagy egy réteg Sticky Amorsa Perete fali alapozó, majd egy réteg vakolathoz használható Sticky Amorsa pentru Tencuieli alapozó, a vakolat színárnyalatával.

A penészes felületeket Sticky penészgátló oldattal vagy Sticky Forte penészálló oldattal mossuk textil, kefe vagy ecset segítségével, majd 1-2 réteg azonos oldattal impregnáljuk.
VIGYÁZAT: az érintett felületet nem szabad száraz dörzsöléssel, vízzel vagy új festéssel megtisztítani, hogy elkerüljük a penészspórák szétszóródását a szomszédos felületeken.
Alkalmazási időköz a rétegek között - kb. 2 óra. Ha a felületet festeni kell, a terméket min. 24 órával előtte.
Alapozás Sticky TIEFGRUND vagy Sticky Fali Alapozóval (24 órás szárítás).
Vigye fel a vakolatokhoz használható Sticky Grund Alapozót, a vakolat színében
hagyja száradni legalább 4 órán keresztül.
A friss és javított vakolt területeket az ajánlások szerint kell szárítani, szárítás után a nagyobb mértékű felszívódás miatt további alapozást kell biztosítani.
Megjegyzés: A Sticky TIEFGRUND felhordható hígítás nélkül vagy vízzel hígítva max. 1:4-ig, az alréteg abszorpciós karakterétől függően, az alapszabály az, hogy száradás után ne képződjön filmréteg (fényes réteg). A próbákat kis területeken kell elvégezni. Alapozás után a felületnek karcállónak kell lennie, és ha ezt a funkciót nem sikerült elérni, egy másik réteget kell felhordani.
Ez a termék segít megállítani a kivirágzás jelenségét.
A ragadós fal alapozó felhordható hígítatlanul vagy vízzel hígítva max. 1:5-ig, attól függően, hogy
a szubsztrátum abszorpciós karaktere, az alapszabály az, hogy szárítás után ne képződjön a film (fényes réteg). A próbákat kis területeken kell elvégezni. Alapozás után a felületnek karcállónak kell lennie, és ha ezt a funkciót nem sikerült elérni, egy másik réteget kell alkalmazni.

A felvitel módja
Egyetlen rétegben alkalmazzák, megszakítás nélkül a teljes felületen, hogy filmet kapjanak
egyenruhák.
Az alkalmazás folyamata a következő szakaszokat tartalmazza: nyújtás, szintezés és modellezés. Díszítővakolat nyújtása
A kövek méretével megegyező rétegvastagságú rozsdamentes acél simítóval kell felvinni. Díszítővakolat szintezése
Miután a díszítő vakolatot egy felületre terítették, ugyanazzal a rozsdamentes acél simítóval (mosás vagy víz hozzáadása nélkül), a felesleges anyagot összegyűjtik, és a réteget kiegyenlítik a modellezéshez. Modellezés (strukturálás)
[bookmark: _GoBack]Amikor a vakolat már nem tapad a vakolathoz, a modellezési (strukturálási) szakasz következik. Függőlegesen tartott műanyag simítóval felépíthető a kívánt modell: kőr alakú – kerek  hornyok – körkörös vagy egyenes mozgások - egyenes hornyok - fakéreg.

A munkaeszközök tisztítása meleg vízzel vagy vízzel és mosószerrel történik közvetlenül használat után.

Alkalmazási feltételek:
· középhőmérséklet: 10 - 30 °C;
· bölcső hőmérséklete: 10 - 30 °C;
· termék hőmérséklete: 10 - 30 °C;
· átlagos relatív páratartalom: legfeljebb 80%.

Száradás: utolsó 24 óra, mély 72 óra.
Az alkalmazási és szárítási körülményeket a teljes száradásig fenn kell tartani. Javasoljuk, hogy ellenőrizze az időjárás-előrejelzést. Ügyeljen az éjszakai fagy veszélyére!
A száradási idő a hőmérséklettől és a páratartalomtól (környezet és támogatás) függ. A helyiség rossz szellőzése és a túlzott páratartalom növeli a száradási időt.
A vakolatot a kivitelezést követően (a hőmérséklettől és a páratartalomtól függően) kb. 3-7 napig védeni kell az esőtől állványponyvák segítségével.

Figyelem!
Ne alkalmazza lakkfóliákon, oldószerbázisú festékeken és zománcokon, nagyon törékeny felületeken (pl. meglévő sárfesték, mészvakolat, mészvakolat), sós virágzatú felületeken.
Ne alkalmazza olyan vízszintes felületeken, amelyeken a csapadék merőlegesen esik (ablakpárkányok stb.).
Ne alkalmazza kevesebb, mint 2 órával az eső elállása után (olyan hőmérsékleti körülmények között, amelyek lehetővé teszik a felület megszáradását).
Ne dolgozzon az alábbi körülmények között: eső, köd, alacsony hőmérséklet, 80% feletti magas páratartalom, fagyveszély, nagyon magas hőmérséklet esetén ajánlott a terméket a homlokzaton alkalmazni olyan napszakokban, amikor a felület nincs közvetlen napfénynek kitéve.
A hólyagok és lerakódások előfordulásának megakadályozása érdekében a vakolatot egy lépésben (megszakítás nélkül) felvisszük a „nedves-nedves” folyamatra, ehhez elegendő számú munkavállalóra van szükség az állványon.
A termék későbbi ismételt alkalmazása javítások és csiszolás céljából egy már alkalmazott felületen nem ajánlott, mivel az egyes területek különböznek a felület általános megjelenésében.
A megfelelően alkalmazott díszítővakolat ellenáll a sok éves fagy-olvadási ciklusnak, lemosható és frissíthető kültéri mosható falfestékkel.

6. Fajlagos fogyasztás:
· granuláció 1 mm = 1,8-2,2 kg/m2
· granuláció 1,5 mm = 1,8-2,2 kg/m2
· granuláció 2 mm = 1,8-2,2 kg/m2
A fogyasztás az alkalmazás módjától és feltételeitől, az alaktól, a mérettől, a textúrától és a profiltól függ
felületre. A vakolat elkészítése és felvitele során anyagveszteség fordulhat elő, ezért javasoljuk, hogy rendeljen további mennyiséget, különösen, ha a színes terméket szeretné.

7. Csomagolás, tárolás, szállítás
Csomagolás - A termék lezárt műanyag tartályokba van csomagolva: 25 kg. Tárolás és szállítás - Az eredeti lezárt csomagolásban, amely nincs kitéve időjárásnak, napsugárzásnak vagy más hőforrásnak és gyulladásnak, 5-30° C közötti hőmérsékleten. Az értékcsökkenés befagyásának veszélye.


8. Felhasználhatósági időtartam: A gyártástól számított 24 hónap, az eredeti légmentesen lezárt csomagolásban, feltéve, hogy a szállítási és tárolási szabályokat betartják.

9. Jogszabályok
Hulladék: A termék és a csomagolási maradványok hulladéknak minősülnek, és a hatályos jogszabályoknak megfelelő kezelésre van szükség.
Termékbiztonsági adatlap kérésre rendelkezésre áll.
COV EU határérték g/l: Kat. A/c: 40
Maximális COV a használatra kész termékben, g/l: 40


Megjegyzés: Mindezek az adatok általános jellegűek a termék használatának teljesítményére vonatkozóan, ezért ajánlott a terméket saját alkalmazási technológiájának feltételei mellett tesztelni.
A nem képzett személyzettel való munkavégzés, a nem megfelelő felületi előkészítés, a nem megfelelő felvivő eszközök használata vagy az ajánlottól eltérő körülmények közötti alkalmazás nem vonja maga után a gyártó felelősségét. A további pontosítás érdekében javasoljuk, hogy forduljon a gyártóhoz.
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