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ADATLAP

STICKY TIEFGRUND
Mélyalapozó külső és belső falakhoz


1. Termékleírás
STICKY TIEFGRUND - A külső és belső falak mélységi alapozója akril kopolimereken, befejező adalékanyagokon, vízen alapuló alapozó.

2. Felhasználási terület
Különböző abszorpciós és/vagy alacsony tapadási fokú törékeny és porózus felületek (régi vagy új cementvakolatok, mészcement és mészhomok, beton, gipszvakolat, tégla, pórusbeton stb.) impregnálására, megszilárdítására és stabilizálására használják mosható festékek, dekoratív vakolatok kül- és beltéri alkalmazásához.

3. Főbb jellemzők
1. nagyon jó penetrációs képesség a felületen és az elfolyás megjelenése és terjedése elleni védelemben;
1. megerősíti az alkalmazási felületet és csökkenti a befejező festék felszívódását;
1. jó tapadást biztosít a festési rendszerhez a pórusok kitöltésével és a felület egyenletességével;
1. áteresztőképességet biztosít a felületnek.

4. Műszaki jellemzők:

	Krit. sz.
	JELLEMZŐ
	ELFOGADHATÓSÁGI
FELTÉTELEK
	ELEMZÉSI MÓDSZER

	0
	1
	2
	3.

	A
	Termékjellemzők

	1.
	Megjelenés
	homogén diszperzió, lerakódás- és szennyeződésmentes
	vizuális

	2.
	Szín
	fehér
	vizuális

	3.
	Sűrűség 230C-on, g/cm3 
	1,00 – 1,05
	SR EN ISO 2811-1:2016

	4.
	pH
	7  -  8
	SR EN ISO 787-9:2019


	5.
	Nem illékonyanyag-tartalom, %
	10 ±  1
	SR EN ISO 3251:2008

	B
	A réteg jellemzői

	1.
	Film megjelenésű
	egységes, átlátszó réteg
	vizuális

	2.
	Tűzveszélyességi osztályba sorolás
	meghatározatlan teljesítmény
	-







5. A felvitel módja
A termék előkészítése
A terméket ily módon kell használni, vagy legfeljebb 1:4 arányban hígítják ivóvízzel, a felület jellegétől és felszívódási fokától függően. 
Felület előkészítése
A termék felvitele a felületre csak a megfelelő előkészítés után történik, mivel ez a szakasz döntő hatással van a bevonat minőségére és tartósságára.
Fontos:  Az alapozó felvitele előtt győződjön meg arról, hogy a teljes felület egyenletesen van bevonva ugyanolyan típusú bevonattal.  A különböző típusú vakolatok textúrája és abszorpciója közötti különbségek torzítják a festékfólia végső megjelenését (csúnya csíkok, foltok stb.).
Új felületek
Ásványi vakolatok, mész- és cement glettelés: az üzembe helyezés után 28 napig hagyjuk állni (mechanikusan távolítsuk el a megkeményedett cementmaradványokat);
1-2 rétegben alapozza meg STICKY TIEFGRUND-dal.
Hőszisztémák: az utolsó ragasztóréteg az üzembe helyezés után legalább 6 napig álljon, és 1-2 réteg STICKY TIEFGRUND-dal legyen megalapozva.
Előre lefestett felületek
Ne alkalmazza lakkrétegre, oldószerbázisú festékekre és zománcokra, illetve mész- vagy agyagfestékekre.
Tisztítsa meg a régi tapadásmentes festéket vagy vakolatot, és újrafestéssel javítsa ki a felület esetleges hibáit (hámlás, repedések);
a vakolással javított területeket legalább 3 napig hagyjuk száradni, csiszoljuk, portalanítjuk és 1-2 rétegben a STICKY TIEFGRUND-dal kezeljük.
A penészes felületeket Sticky penészálló oldattal vagy Sticky Forte penészálló oldattal mossuk le
textileket, kefét, ecsetet használva, majd 1-2
ugyanolyan oldatréteggel alapozva kell.
Figyelem: az érintett felületet nem szabad száraz dörzsöléssel, vízzel vagy új festéssel megtisztítani, hogy elkerüljük a penészspórák  szétszóródását a szomszédos felületeken.
Alkalmazási intervallum a rétegek között - kb. 2 óra. Ha a felületet festeni kell,
a terméket min. 24 órával az alapozó felvitele előtt kell felvinni.
A felvitel módja
Egyenletesen, hengerrel vagy hígítatlanul vagy vízzel hígítva max.1:4-es arányban, a felületi réteg abszorpciós mértékétől függően, az alapszabály az, hogy szárítás után nem képezhet filmet (fényes réteget). 
Figyelem! Az alapozó réteg akkor jó, ha száradás után nem válik fényessé. A tartótól függő optimális hígítási módszer megtalálása érdekében a vizsgálatokat kis területeken végezzük.
A munkaeszközök tisztítása meleg vízzel vagy vízzel és mosószerrel történik közvetlenül használat után.

Alkalmazási feltételek:
- környezeti hőmérséklet: minimum 10ºC, maximum 30ºC; 
- felületi hőmérséklet: minimum 10ºC, maximum 30ºC;
- termék hőmérséklete: minimum 10ºC, maximum 30ºC;
- átlagos páratartalom: maximum 80%.



Száradás
A száradási idő a hőmérséklettől és a páratartalomtól (környezet és támogatás) függ. A helyiség rossz szellőzése és a túlzott páratartalom növeli a száradási időt.
Száradás újrabevonáshoz, 20°C:  2 óra.
Száradás festéshez, 20°C: 2-4 óra.
Teljes száradás (keresztkötés), 20°C :  24 óra.

6. Fogyasztás: 8 - 15 m2/liter/ réteg, a hordozó jellegétől, porozitásától, törékenységi fokától és az alkalmazás módjától függően.

7. Csomagolás, tárolás, szállítás
Csomagolás: a terméket lezárt műanyag dobozokba csomagolják, amelyek kapacitása:
 1; 4; 10 liter .
Tárolás és szállítás-  A terméket eredeti csomagolásában, száraz, biztonságos helyen, napsugárzástól és időjárástól védve, 5°C és 30°C közötti hőmérsékleten tárolják. A termék szállítása fedett szállítóeszközzel történik.

8. Felhasználhatósági időtartam:A gyártástól számított 12 hónap, eredeti lezárt csomagolásban.

9.  Jogszabályok
Hulladék: A termék és a csomagolási maradványok hulladékok, és a hatályos jogszabályoknak megfelelően kezelik őket
Termékbiztonsági adatlap kérésre rendelkezésre áll.





VOC EU határérték g/l: kat A/h: 30
Maximális VOC a használatra kész termékben, g/l: 30










Megjegyzés: Mindezek az adatok általános jellegűek a termék használatának teljesítményére vonatkozóan, ezért ajánlott a terméket saját alkalmazási technológiájának feltételei mellett tesztelni. 
A nem képzett személyzettel való munkavégzés, a nem megfelelő felületi előkészítés, a nem megfelelő felvivő eszközök használata vagy az ajánlottól eltérő körülmények közötti alkalmazás nem vonja maga után a gyártó felelősségét.
A további pontosítás érdekében javasoljuk, hogy forduljon a gyártóhoz.
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