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1. Termékleírás

RAGADÓS
SUPERALBA BELTÉRI MOSHATÓ FESTÉK

A Sticky mosható festék vizes diszperzióban, kopolimereken, pigmenteken, extendereken és adalékanyagokan alapuló.
Színezhető Sticky Color - szuperkoncentrált pigmentekkel, amelyeket vízalapú ásványfestéshez terveztek, vagy a számítógépes színező rendszer segítségével.

2. Felhasználási terület
Belső falak (mész- és cementvakolatok, beton- és egyéb ásványi tartók) dekorációs és védőburkolatára szolgál új vagy régi szerkezeteken belül.

3. Főbb jellemzők
· kiváló felhordhatóságot mutat;
· nagy lefedettséggel rendelkezik;
· jól tapad a megfelelően előkészített felületre;
· gyorsan szárad;
· változatos színezés és árnyalás lehetőségét kínálja.

4. Műszaki jellemzők
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5. Használat
A termék előkészítése
Használat előtt alaposan keverje össze. A terméket ivóvízzel hígítjuk (a hígítást a festék térfogatához kell viszonyítani):
· alapréteg - max. 3-8% Sticky Diluant Nitro 209-el 10% víz;
· az utolsó réteg - hígítatlan vagy  5% vízzel hígítva használjuk.
A hígítás beállítása valós körülmények között történik úgy, hogy a hígított terméket kis területekre viszik fel
(kb. 1-2 m2), mielőtt elkezdené a munkát a teljes felületen.
Az árnyalatváltozások elkerülése érdekében ajánlott, hogy a festés teljes egészében
a termék egyetlen tétele vagy a különböző tételek homogén keveréke.

Felület előkészítése
A termék felvitele a felületre csak a megfelelő előkészítés után történik, mivel ez a szakasz döntő hatással van a bevonat minőségére és tartósságára. A felületeknek, amelyekre a festéket felviszik, tartósnak, tisztának, pormentesnek, száraznak és zsírmentesnek kell lenniük.

Új felületek
Az ásványi vakolatok (mész/cement alapú glettvakolatok) a felhordás után 28 napig érnek be, és az elfolyó folyadékot el kell távolítani, csiszolni, portalanítani és alapozni Sticky Amorsa rperete fali alapozóval vagy Sticky Amorsa rezistenta la mucegai penészálló alapozóval.
A gipszalapú vakolatokat a gyártó ajánlása szerint kell szárítani, csiszolni, portalanítani és alapozni Sticky Amorsa perete fali alapozóval vagy Sticky Amorsa rezistenta la mucegai penészálló alapozóval.

Régi és/vagy előre festett felületek
Ne alkalmazza oldószeralapú festékekhez vagy mész-/agyagfestékekhez.
Takarítsa meg a régi tapadásmentes festéket vagy vakolatot, és javítsa ki a
felületi hibákat (hámlás, repedések) festéssel, vágással vagy gitteléssel.
A javított területeket legalább 72 órán át hagyjuk száradni, majd csiszoljuk, portalanítjuk és alapozzuk Sticky Amorsa perete fali alapozóval vagy Sticky Amorsa rezistenta la mucegai penészálló alapozóval.

A penészes felületeket  Sticky antimucegai penészölp oldattal vagy Sticky Antimucegai Forte penészoldattal mossuk le textilanyaggal, falfestő ecsettel, vagy kefe segítségével, majd 1-2 réteg azonos oldattal impregnáljuk.
Figyelem: az érintett felületet nem szabad száraz dörzsöléssel, vízzel vagy új festéssel megtisztítani,
hogy elkerülje a penészspórák szétszóródását a szomszédos felületeken.
Alkalmazási időköz a rétegek között - kb. 2 óra. Ha a felületet festeni kell, a terméket min. 24 órával a festék felhordása előtt.
Jellegüktől függetlenül a tartókat 1-2 réteg ragacsos penészálló alapozóban kell kezelni - max. ivóvízzel hígítva. 1:2 (attól függően, hogy milyen mértékben szívódik fel a felület, amelyen alkalmazzák) vagy ragadós fal alapozóval - 1:5 arányban hígítva ivóvízzel (attól függően, hogy milyen mértékben
annak a felületnek az abszorpciója, amelyre alkalmazzák). Az alapozó réteg akkor jó, ha szárítás után nem válik fényessé. A tartószerkezet szerinti optimális hígítási módszer megtalálása érdekében kis területű vizsgálatokat végeznek.
Fontos: Az alapozó felvitele előtt győződjön meg arról, hogy a teljes felület
egyenletes rétegű azonos típusú bevonattal került lefedésre A különböző típusú vakolatok textúrája és abszorpciója közötti különbségek torzítják a festékfólia végső megjelenését (csúnya csíkok, foltok stb.).

Alkalmazási mód: hengerrel vagy ecsettel, két rétegben vagy permetezéssel.
A felületi festést egyenletesen, megszakítás nélkül kell elvégezni, hogy megakadályozza a fröccsenést és a
csúnya csíkok megjelenését.
Levegőmentes permetezés esetén ajánlott: permetezési szög: 40° - 90°, fúvóka: 0,021–0,031" vagy 0,53-0,79 mm, permetezési nyomás: 100–180 bar.
Permetezéssel történő felvitel esetén a hengeres felvitelhez képest fennálló fogyasztási értékek növekedése
kb. 40%.
A munkaeszközök tisztítása meleg vízzel vagy vízzel és mosószerrel történik közvetlenül használat után.

Alkalmazási feltételek:
· környezeti hőmérséklet: minimum 10ºC, maximum 30ºC;
· felületi hőmérséklet: minimum 10ºC, maximum 30ºC;
· termék hőmérséklete: minimum 10ºC, maximum 30ºC;
· átlagos páratartalom: legfeljebb 80%.

Száradás
A száradási idő a hőmérséklettől és a páratartalomtól (környezet és támogatás) függ. A helyiség rossz szellőzése és a túlzott páratartalom növeli a száradási időt.
A réteg száradása 20° C hőmérsékleten: részlegesen 4 óra, teljesen 24 óra.
Száradási idő az egymást követő rétegek között: 2-4 óra.
A teljes filmellenállás az alkalmazás után 7 nappal érhető el.

6. Fajlagos fogyasztás: 10 – 14 m2/ l / réteg a tartóréteg jellegétől függően.
Az előkészítés és az alkalmazás során bekövetkező anyagi veszteségek változóak, és ezeket is figyelembe kell venni. Ezek az alkalmazás módjától és körülményeitől, a felület alakjától, méretétől, textúrájától és profiljától függenek.

7. Csomagolás, tárolás, szállítás
Csomagolás: A termék légmentesen lezárt műanyag tartályokba van csomagolva: 1 l ; 2,5 l; 8,5 l; 10 l; 15 l; 20 l; 25 l.
Szállítás és tárolás: A légmentesen lezárt csomagolásban, időjárásnak, napsugárzásnak vagy más hő- és gyújtóforrásnak nem kitéve, 5-30°C közötti hőmérsékleten.
Az értékvesztés veszélye fagyás esetén.

8. Felhasználhatósági időtartam: A gyártástól számított 24 hónap, az eredeti légmentesen lezárt csomagolásban, feltéve, hogy a szállítási és tárolási szabályokat betartják.

9. Jogszabályok
Hulladék: A termék és a csomagolási maradványok hulladékok, és a hatályos jogszabályoknak megfelelően kezelik őket
Termékbiztonsági adatlap kérésre rendelkezésre áll.

VOC EU határérték g/l: Cat A/a: 30
Maximális VOC a használatra kész termékben, g/l: 30

Megjegyzés: Mindezek az adatok általános jellegűek a termék használatának teljesítményére vonatkozóan, ezért ajánlott a terméket saját alkalmazási technológiájának feltételei mellett tesztelni.
A nem képzett személyzettel való munkavégzés, a nem megfelelő felületi előkészítés, a nem megfelelő felvivő eszközök használata vagy az ajánlottól eltérő körülmények közötti alkalmazás nem vonja maga után a gyártó felelősségét. A további pontosítás érdekében javasoljuk, hogy forduljon a gyártóhoz.
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